| Тестирующая организация | Применение на рынке | Заключение | Тесты |
| --- | --- | --- | --- |
| NASA, Johnson Space Center Texas | Космические среды | Технология Металфото рассмотрена и оценена Отделением анализа материалов и повреждений. Металфото - первый выбор при выборе материала для шильдов | Воспламеняемость, выделение токсических газов, запах, устойчивость к грибку, термическая стабильность в вакууме, атомный кислород и ультрафиолет, температурные циклы на низкой земной орбите |
| Honeywell, Inc Satellite Systems Operations | Космические среды | Доказано, что черные, серебряные и золотые шильды Металфото пригодны для применения на внешних поверхностях международных космических станций. Тесты показывают, что они могут служить 10 лет при использовании на наружных поверхностях МКС. | Солнечной излучений – 20000 часов Воздействие плазмы. |
| Норвежский исследовательский институт морских технологий | Судостроение и ремонт судов | Показано, что пластины Металфото обладают очень высокой устойчивостью к коррозии и пригодны для применении в морской промышленности Необходимо избегать прямого контакта алюминиевой пластины и поверхностей из углеродистой стали | Тестируемые платины погружали в морскую воду со свинцом и подвергали распылению солей для ускорения гальванических реакций и потенциальной свободной (самопроизвольной) коррозии. Проводились тесты со сменой поляризации, затем образцы осматривали и взвешивали для оценки. Очень исчерпывающий, хорошо контролируемый тест. |
| Министерство обороны США | военные суда, транспортные средства армии США | Продукция Металлофото одобрена и пригодна для использования в различных военных (боевых) и вспомогательных транспортных средствах и кораблях | Выдерживание при температуре от 175F градусов в течение 5 часов до 65F градусов в течение 1 часа Тест на коррозию – 150 часов распыления солевого раствора # Тесты с растворителями |
| Канадская стандартизационная ассоциация | Тяжелая промышленность | Этикетки Металфото, снабженные клейкой лентой, чувствительной к давлению, типов 467MP, 468MP, 9471LE and 9472LE, пригодны к использованию снаружи и внутри помещений | Нагревание до 150 Выдерживание при влажности 95 % при 40 градусах 72 часа Ксеноновая дуговая лампа 250 часов тот же тест с направленным потоком воды Погружение в масло при 72 градусах на 18 часов Воздействие погодных условий 750 часов тест на трение с добавлением 500 г абразивного агента ( 100 циклов) +то же самое с добавлением растворителя |
| Лаборатория контроля качества | Тяжелая промышленность | Этикетки Металфото с алюминиевым слоем признаны соответствующими требованиям данной лаборатории | Влажность Трение Температура Ультрафиолет Очистители |
| Защитные и космические системы Боинг | Коммерческая авиация, защитные и спутниковые системы | Металлофото оценивали в течение нескольких месяцев и это самый широко распространенный материал для изготовления алюминиевых шильдов в компании | гидравлическая жидкость реактивное топливо высокие температуры влажность, вода, соли космические среды трение, растворители, ультрафиолет. |
| Отделение Douglas Products компании Боинг | коммерческая авиация | Металфото признано и выбрано как основной метод маркировки в производстве самолетов и запчастей к ним | диапазон погодных условий тесты связанные с топливом тесты с очистителями гидравлическая жидкость – 1 час при 23° реактивное моторное масло устойчивость к отскабливанию, трение - 750 циклов с 1 кг абразивного агента температура - 450 градусов 3 часа |
| Horizons, Inc. | промышленность и военная промышленность | Определено, что металфото может широко использоваться в различных агрессивных средах | трение с изменением коэфициента трения индустриальные жидкости температура ультрафиолет воздействие солей, кислот, основных растворов |
| Lockheed Martin – Ft. Worth Texas | применение на рынке – военная авиация | металфото включен в список продуктов, квалифицированных как подходящие | нагревание до 150 выдерживание при влажности 95 % при 40 градусах 72 часа Ксеноновая дуговая лампа 250 часов тот же тест с направленным потоком воды Погружение в масло при 72 градусах на 18 часов Воздействие погодных условий 750 часов тест на трение с добавлением 500 г абразивного агента ( 100 циклов) +то же самое с добавлением растворителя |
| федеральное правительство США | тестировалось для использования всеми федеральными ведомствами | Металфото - предмет обширных тестов для проверки пригодности к применению в различных военных целях правительства GPP-455 был специально написан как обзор тестов дающих представление о свойствах Металфото | трение 7000 циклов с 1 кг абразивного агента погружение в 3% азотную кислоту на 24 ч 1000 градусов по фаренгейту 10 минут 100 часов проверки устойчивости к воде и ультрафиолету воздействие кислорода 96 часов 300 psi Печь 80 градусов на 72 часа погружение в растворитель на 24 ч также устойчивость к низким температурам. |